## Slide 1: Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Разработаны на уровне патентов мобильный торкрет-аппарат МТА-1С для торкретирования бетонных и железобетонных конструкций и грунтовых массивов в особо стесненных условиях проведения работ и инновационные торкрет-составы с использованием новых комплексных суперпластифицирующих химических добавок, оказывающих положительное влияние на скорость схватывания и набора прочности.
Проведены испытания аппарата и разработанных составов сухих смесей для различных видов работ.
 | Концентрация добавки УНП |  |  | Лабораторные испытания (10 мл /5 л СЦПР)
 | 5 мл / 5 л СЦПР | 10 мл /5 л СЦПР | 15 мл / 5 л СЦПР | 
6 часов | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 2,0
24 часа | 33,1 | 30,2 | 29,0 | 25,0
48 часов | 50,0 | 47,0 | 45,0 | 40,1
7 суток | 62,0 | 59,0 | 57,2 | 52,1
28 суток | 70,3 | 64,4 | 64,1 | 60,2
Результаты определения набора прочности торкрет-бетона
ЭФФЕКТ (ЦЕННОСТЬ):
Для ремонта бетонных и ж.б. конструкций: снижение стоимости и повышения качества проведения работ по ремонту и усилению бетонных и железобетонных конструкций в эксплуатируемых сооружениях «ГУП «Петербургский метрополитен».
Для проходки горных выработок: внедрение инновационных конструкций и способов устройства временных крепей при проходке горных выработок с целью ускорения проведения работ и снижению земной поверхности при строительстве объектов метрополитена в Санкт-Петербурге.
ЗАКАЗЧИК: ГУП «Петербургский метрополитен»; АО «Метрострой Северной Столицы»
СРОК РАЗРАБОТКИ: 2 года
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ: 5 млн.руб.
ОЖИДАЕМЫЙ ОБЪЁМ ВЫПУСКА: к 2025 г. 15 мобильных торкрет-аппаратов и производство 110 т инновационных сухих смесей
ТЕКУЩИЙ СТАТУС РАЗРАБОТКИ:
УГТ 7. Изготовлены и прошли испытания в реальных условиях на объектах ГУП «Петербургский метрополитен» опытные образцы мобильный торкрет-аппарат МТА-1С и разработанных инновационных составов.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ: 95% компонентов аппарата и сухих смесей отечественного производства
РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЕТ:
коду ГРНТИ 67.09.33 Бетоны. Железобетон. Строительные растворы, смеси, составы/ сквозной технологии Технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками.
Разработка технологии и материалов
для торкретирования

## Slide 2: Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Совместно с АО «ВНИКТИ», ООО «РСП-М» разработан новый вид сварки рельсов, новые ТТ к сварному стыку для переоснащения рельсосварочного производства, новый тип рельсосварочной машины (стационар, мобильная), выполнено математическое моделирование температурных полей при рельефе и при ровных торцах, которые позволят повысить качественные показателей сварного стыка.
ЭФФЕКТ (ЦЕННОСТЬ):
Для подвижного состава и объектов инфраструктуры :
1. Минимизация образования дефектов по коду 46,47 снижение эксплуатационных затрат.
2. Энергетические характеристики процесса рельефной сварки позволяют снизить массогабаритные размеры сварочного оборудования.
3. В перспективе планируется дальнейшее повышение ресурса стыка до 1,4 млрд. тн. бр.
ЗАКАЗЧИК: АО «Синара-Транспортные Машины», ООО «РСП-М»
СРОК РАЗРАБОТКИ: 2 года
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ: 5 млн.руб.
ОЖИДАЕМЫЙ ОБЪЁМ ВЫПУСКА: к 2026 г. провести эксплуатационные испытания рельсовых плетей сваренных новым рельефно-контактным способом, с грузонапряженностью свыше 100 млн т брутто на опытном полигоне.
ТЕКУЩИЙ СТАТУС РАЗРАБОТКИ:
УГТ 7. Выполнено сравнение по технологии пульсирующего оплавления и по технологии рельефной сварки, произведен выбор технологической концепции; выполнен лабораторный прототип (имитац. испытания); разработана демо-версия (опытная эксплуатация); серийный прототип; заводские испытания. НИОКР продолжается.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ: 100% отечественное производство
РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЕТ:
коду ГРНТИ 81.35: Сварка
Разработка новой технологии
контактной рельефной сварки

## Slide 3
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: разработанная унифицированная беспилотная платформа на комбинированном ходу позволяет решать в комплексе задачи оперативной доставки сервисных бригад по обслуживанию и ремонту подвижного состава, материалов и комплектующих, что приводит к сокращению ремонтных окон, сокращение перерывов в движении поездов, повышению качества содержания пути. Платформа имеет в своем составе съемные элементы, позволяющие гибко реагировать на решение выявленных проблем.
ЭФФЕКТ (ЦЕННОСТЬ):
Для подвижного состава и объектов инфраструктуры :
1. Оперативная доставка на перегон сервисных бригад и запчастей к отказавшим локомотивам, путевым машинам и сокращение времени простоя под ремонтными операциями.
2. Организация визуального контроля состояния пути. Проведение ультразвукового и магнитного контроля состояния пути, повышение уровня содержания пути в надлежащем состоянии.
3. Оперативная доставка материалов верхнего строения пути (скреплений; накладок; пружинных противоугонов; шпал деревянных и железобетонных), элементов переездного настила; небольших мачт, ферм металлических малых размеров, малых труб, элементов автоматики, средств сигнализации и связи) и сокращение времени простоя под ремонтными операциями.
ЗАКАЗЧИК: Дирекция инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги»
СРОК РАЗРАБОТКИ: 2 года
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ: 5 млн.руб.
ОЖИДАЕМЫЙ ОБЪЁМ ВЫПУСКА: к 2030 г. 15 унифицированных беспилотных платформ на комбинированном ходу
ТЕКУЩИЙ СТАТУС РАЗРАБОТКИ:
УГТ 5. Выполнены проектные решения, разработана модель платформы и съемного оборудования. НИОКР продолжается.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ: 100% компонентов системы отечественного производства
РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЕТ:
коду ГРНТИ 55.43.33 / приоритету научно-технологического развития Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства / критической технологии Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы /
Разработка унифицированной беспилотной платформы на комбинированном ходу
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

## Slide 4: Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: разработанная методика применения активаторов трения в процессе ведения поезда локомотивом, направлена на повышение коэффициента сцепления колес электровозов с рельсами; предложен активатор трения на основе термореактивных смол, позволяющий повысить коэффициент сцепления в системе «колесо-рельс» и увеличить силу тяги существующих грузовых электровозов, а также отказаться от использования кварцевого песка; разработано и внедрено устройство для нанесения активатора трения на поверхность катания колеса электровоза; представлены рекомендации по корректировке Правил тяговых расчетов для поездной работы при использовании активаторов трения; доказана перспективность использования активаторов трения для повышения тяговых характеристик электровозов на сети ОАО «РЖД».
ЭФФЕКТ (ЦЕННОСТЬ):
Для подвижного состава и объектов инфраструктуры :
Увеличение среднесуточной производительности локомотива рабочего парка в грузовом движении не менее чем на 10%.
Повышение производительности локомотива напрямую связано с обеспечением тяговых характеристик – возможности ведения тяжеловесных поездов без снижения скорости, то есть с обеспечением повышенного сцепления в контакте колес локомотива с рельсами при увеличенном сопротивлении движению состава грузовых вагонов.
Повышение эффективности взаимодействия в системе «колесо-рельс» тягового подвижного состава (далее ТПС) требует не только обеспечивать повышенное сцепление, но одновременно снижать факторы, способствующие формированию износов, снижению срока службы и увеличению затрат на замену или внеплановое техническое обслуживание колес.
Разработка активатора трения в системе
"колесо-рельс"
ЗАКАЗЧИК: ОАО «Российские железные дороги»
СРОК РАЗРАБОТКИ: 1 год
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ: 2,5 млн.руб.
ОЖИДАЕМЫЙ ОБЪЁМ ВЫПУСКА: к 2025 г. партия активатора трения на основе термореактивных смол
ТЕКУЩИЙ СТАТУС РАЗРАБОТКИ:
УГТ 9. Впервые исследовано влияние активатора трения на коэффициент сцепления колеса с рельсом для тягового подвижного состава. Разработана экспериментально-расчетная методика определения коэффициента трения в системе «колесо-рельс», основанная на результатах лабораторных испытаний с использованием системы «шарик-диск», учитывающая масштабные коэффициенты. Предложена методика определения коэффициента сцепления колес тягового подвижного состава с рельсом с использованием вероятностного подхода. Установлено качественное и количественное влияние активатора трения на основе термореактивных смол на силу тяги электровоза при ведении поезда. Предложен активатор трения и устройство для его нанесения, новизна которых подтверждена патентом на изобретение Российской Федерации № 2721993. НИОКР завершена.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ: 100% отечественное производство
РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЕТ:
коду ГРНТИ 55.03.11: Трение, износ, смазка

## Slide 5
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ: возможно обеспечение 100% локализации
Экспериментальная установка магнитной левитации и линейного электродвижения
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Подъемно-транспортное оборудование, использующее эффект магнитной левитации, минимизирующее износ
и повышающее безопасность на производстве
ЭФФЕКТ (ЦЕННОСТЬ):
Снижение эксплуатационных расходов на горизонте жизненного цикла, улучшение условий труда
ЗАКАЗЧИК / ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ:
АО «ТМХ», ОАО «РЖД»
ТЕКУЩИЙ СТАТУС РАЗРАБОТКИ:
Установка выполняет базовые функции левитации и движения, требуется доработка в части системы управления, токосъема
и ветвления пути
РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЕТ:
приоритету научно-технологического развития Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства / критической технологии Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы /
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
ПЕРИОД ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА: 2021-2024
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ: 25 076 079,20 руб.
ОЖИДАЕМЫЙ ОБЪЁМ ВЫПУСКА: 2027, 100 м пути, 1-2 транспортных средства

## Slide 6
ЭФФЕКТ (ЦЕННОСТЬ):
снижение стоимости владения подъемно-транспортным оборудованием, повышение энергоэффективности оборудования, повышение безопасности складских и промышленных перевозок, снижение уровня загрязнений всех видов, повышение скорости перевозок.
ЗАКАЗЧИК: потенциальные – ОАО «РЖД», АО «ТМХ»
СРОК РАЗРАБОТКИ: 4 года
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ: 25 млн руб.
ОЖИДАЕМЫЙ ОБЪЁМ ВЫПУСКА: к 2027 г. 100 м пути с транспортными средствами.
ТЕКУЩИЙ СТАТУС РАЗРАБОТКИ:
Изготовлена установка магнитной левитации и линейного электродвижения, .
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ: 80% компонентов системы отечественного производства
РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЕТ:
приоритету научно-технологического развития Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства / критической технологии Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы /
Подъемно-транспортное оборудование на основе магнитной левитации и линейного электродвижения (разработка)
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: разработанное впервые в мире подъемно-транспортное оборудование на базе магнитной левитации с верхним подвесом позволяет решать в комплексе задачу быстрой и безопасной транспортировки грузов на складских и промышленных объектах с высокими экологическими характеристиками и высокой энергоэффективностью. Система содержит магнитную систему, линейный электродвигатель, блок управления и питания.
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

## Slide 7: Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЕТ:
ПН НТР: 4. Безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации.
5. Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства.
КТ: 13. Технологии создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, в том числе для управления социальными и экономически значимыми системами.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ: 100%
Защита информации значимых объектов критической информационной инфраструктуры петербургского метрополитена
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА:
Разработаны и реализованы меры по защите информации значимых объектов критической информационной инфраструктуры, применяемых в ГУП «Петербургский метрополитен»
ЭФФЕКТ (ЦЕННОСТЬ):
переход инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» на российское программное обеспечение и доверенные программно-аппаратные комплексы, обеспечение информационной безопасности
ЗАКАЗЧИК / ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Заказчик - ГУП «Петербургский метрополитен»
Потенциальный потребитель – метрополитены городов России и стран СНГ.
ТЕКУЩИЙ СТАТУС РАЗРАБОТКИ:
Внедрено, серийное производство
ПЕРИОД ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА: в формате текущий 2024 год, планируемый период 2025-2029 года
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ: на 1 станцию метрополитена стоимость модернизации – 30 млн. руб., нового оснащения – 60-120 млн. руб.
ОЖИДАЕМЫЙ ОБЪЁМ ВЫПУСКА: модернизация до 10 станций в год, новое оснащение до 5 станций в год на действующих мощностях

## Slide 8
ЭФФЕКТ (ЦЕННОСТЬ):
Технологическая линия открывает возможности для внедрения при производстве автоклавного газобетона инновационных решений ПГУПСа в области композиционных материалов на цементной основе. Это позволяет при возведении объектов жилищного и социального назначений использовать газобетон D400 вместо конструкционного D500-D700 и исключить мероприятия по усилению теплового контура зданий. Экономический эффект составит не менее 12% от стоимости квадратного метра стены из конструкционного газобетона.
ЗАКАЗЧИК: ООО «ОЗ «Экокирпич» (г. Оренбург), ООО "Строй-Альянс" (г. Санкт-Петербург)
СРОК РАЗРАБОТКИ: 3 года
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ: более 300 млн.руб.
ОЖИДАЕМЫЙ ОБЪЁМ ВЫПУСКА: к 2026 г. 300 тыс.м3 газобетонных блоков.
ТЕКУЩИЙ СТАТУС РАЗРАБОТКИ:
УГТ 9. Действующая технологическая линия изготовлена и запущена в производстве на предприятии ООО «Экокирпич» в г. Оренбург в 2022-м году. Объем выпуска блоков в 2022-2024 годах составил более 100.000 м3 газобетонных блоков.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ: 95% компонентов аппарата и сухих смесей отечественного производства
РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЕТ:
коду ГРНТИ 67.09.33 Бетоны. Железобетон. Строительные растворы, смеси, составы / сквозной технологии Технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Разработана автоматизированная безотходная технологическая линия для изготовления автоклавных газобетонных блоков D400 с уникальными свойствами, удовлетворяющими требованиям как к тепло- и звукоизоляционным стеновым материалам, так и к конструкционным; по прочности и морозостойкости, в классе изделий из автоклавного газобетона. Для линии в университете запроектировано и изготовлено оборудование не уступающее лучшим зарубежным образцам.
Автоматизированная технологическая линия производства газобетонных блоков D400
автоклавного твердения
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

## Slide 9
ЭФФЕКТ (ЦЕННОСТЬ):
Экономическая эффективность будет достигнута за счет повышения срока службы, а также снижения затрат на ремонт и содержание железнодорожных путей, за счет применения асфальтобетона в качестве подбалластного слоя.
ЗАКАЗЧИК: ОАО «РЖД» (г. Москва)
СРОК РАЗРАБОТКИ: 4 года
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ: более 90 млн. руб.
ОЖИДАЕМЫЙ ОБЪЁМ ВЫПУСКА: к 2026 г. 500 м железнодорожного пути с применением подбалластного слоя из асфальтобетона.
ТЕКУЩИЙ СТАТУС РАЗРАБОТКИ:
УГТ 7. Опытная конструкция железнодорожного пути с устройством подбалластного слоя из асфальтобетона уложена в 2024-м году в Рязанской области Рыбновском районе, в непосредственной близости от садоводческого товарищества Весна. Протяженность участка 500 м.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ: 100%
РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЕТ:
коду ГРНТИ 67.09.33 Бетоны. Железобетон. Строительные растворы, смеси, составы. 67.29.63 Комплексы, здания и сооружения транспорта / сквозной технологии Технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Разработана конструкция железнодорожного пути с применением подбалластного слоя из асфальтобетона. Разработана технология устройства подбалластного слоя из асфальтобетона в конструкцию железнодорожного пути при выполнении капитального ремонта. Разработан состав асфальтобетона для подбалластного слоя в конструкции железнодорожного пути, проведены его испытания. Создана система интерактивного мониторинга за состоянием железнодорожного пути.
Исследование влияния подбалластного слоя из асфальтобетона на условия работы железнодорожного пути
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I